## Slide 1: ANALIZA NANOČESTICA TITANIJEVOG DIOKSIDA I CINKOVOG OKSIDA U KREMAMA ZA SUNČANJE
Monika Šoltić
Prema radu: P. J. Lu et al. J. Food Drug Anal. 23 (2015) 587-594
Kemijski seminar 1
Zagreb, 2023.
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Kemijski odsjek
Poslijediplomski sveučilišni studij kemije, smjer: analitička kemija
Notes: ..s obzirom da su u pitanju kreme za sunčanje, one nas štite do UV zračenja pa bih za početak voljela reći nešto više o samom UV zračenju i posljedicama koje ima na naš organizam

## Slide 2
GAMA ZRAKE, X ZRAKE
UV
IR, MIKROVALOVI, RADIOVALOVI
VIDLJIVO
UVC
UVB
UVA
100 290 320 400 nm
ʎ / nm
E / eV
UVA I
UVA II
320 340 400 nm
Notes: UV zračenje je elektromagnetsko zračenje valne duljine od 100 do 400 nm, i dijeli se na UVC, UVB i UVA zračenje, a UVA se još dijeli na UVA I i UVA II

## Slide 3
6,2% UV zračenja dopire do Zemlje  98% UVA  2% UVB
UVA
UVB
epidermis
dermis
A. Chisvert et al. Anaysis of Cosmetic Products, Elsevier (2007) str. 83-120.
Notes: Od ukupnog zračenja koje dopire do površine Zemlje, 6.2% UV zračenja dopire do Zemlje, a od toga je 98% UVA, a 2% UVB zračenje. Ozonski omotač apsorbira UVC zračenje pa ono ne dopire do površine Zemlje.
Na desnoj slici možemo vidjeti jednostavan prikaz građe kože (gornji sloj epidermis, dermis i ispod je hipodermis) i možemo vidjeti da UVA zračenje dopire dublje u koži, do dermisa i oštećuje kolagen i druge proteine dermalnog matriksa pa uzrokuje prerano starenje kože i pojavu bora. UVB zračenje je odgovorno za tamnjenje kože i preplanuli ten, i ono ne prodire dublje u kožu pa uzrokuje trenutna oštećenja kao što su crvenilo i opekline (s kojima smo se svi barem jednom susreli!).
Osim toga, istraživanja su pokazala da UV zračenje može biti jedan od uzorka nastanka raka kože jer može izazvati izravna ili neizravna oštećenja DNA, stvaranje ROS itd.
Ozonski omotač dijelom apsorbira UVA i UVB zračenje, no zbog oštećenja ozonskog omotača, intenzitet UV zračenja koje dopire do površine Zemlje posljednjih se godina povećao..

## Slide 4
TiO2
TiO2
TiO2
TiO2
TiO2
ZnO
ZnO
ZnO
ZnO
ZnO
ZnO
ZnO
ZnO
Notes: ..iz tog razloga, potreba za korištenjem krema za sunčanje se povećala. Odnosno ‘’potreba’’ postoji oduvijek, ali smo s godinama nekako postali osvješteniji o štetnom UV zračenju i posljedicama koje ono nosi, a time i dobrobitima krema za sunčanje

## Slide 5
UV FILTRI
aktivne komponente
ORGANSKI (kemijski)
ANORGANSKI (fizikalni)
oksibenzon, oktokrilen, avobenzon, homosalat, oktinoksat, oktisalat
titanijev dioksid,
cinkov oksid
EPIDERMIS
DERMIS
HIPODERMIS
ORGANSKI
ANORGANSKI
konformacijske
promjene
emisija zračenja viših valnih duljina
oslobađanje upadne energije kao topline
refleksija
raspršenje
apsorpcija
NAČIN DJELOVANJA UV FILTRA:
E. B. Manaia at al. Braz. J. Pharm. Sci. 49(2) (2013) 201-209
Notes: NAČIN DJELOVANJA UV FILTA:
Fizikalni – njihov način zaštite kože od UV zračenja je povezan s fizikalnim fenomenima; raspršenjem i refleksijom
Kemijski – dolazi do kemijskih promjena u molekulama (spojevi s visokom apsorpcijom UV zračenja, imaju jednu ili više aromatskih struktura s konjugiranim dvostrukim vezama i/ili karbonilnim skupinama

## Slide 6
Absorbancija
ʎ / nm
ORGANSKI UV FILTRI
glavni NEDOSTATAK: pružaju zaštitu uglavnom od UVB dijela spektra
ANORGANSKI UV FILTRI (TiO2 i ZnO)
pružaju zaštitu šireg spektra, odnosno pokrivaju i UVA i UVB zračenje
fotostabilniji u odnosu na anorganske
pogodni za formuliranje blagih i hipoalergenih kozmetičkih proizvoda
NEDOSTATAK: bijeli sloj na koži nakon nanošenja krema za sunčanje
nm
E. B. Manaia at al. Braz. J. Pharm. Sci. 49(2) (2013) 201-209

## Slide 7
ʎ / nm
Ekstinkcijski koeficijent
TiO2
UZROK:
visok indeks loma (2,6 za TiO2 i 1,9 za ZnO)
refleksija VIS dijela spektra
RJEŠENJE: nanometarska dimenzija čestica (15-50 nm)
K. Schilling et al. Photochem. Photobiol. Sci. 9 (2010) 495–509
Notes: Smanjuje se bijeli trag i poboljšava izgled komercijalnih krema za sunčanje..

## Slide 8
NANOČESTICE
Primarne čestice (5-20 nm)
AGLOMERATI (1-100 µm)
Van der Waalsove sile
AGREGATI (30-150 nm)
Kemijske veze
Najmanja veličina čestica prisutna u formulaciji
K. Schilling et al. Photochem. Photobiol. Sci. 9 (2010) 495–509
Notes: Jake sile privlačenja između primarnih čestica uzrokuju stvaranje čvrsto vezanih agregata.

## Slide 9
POTENCIJALNA TOKSIČNOST NANOČESTICA TiO2 i ZnO?
fotoekscitacija (stvaranje ROS)
prodiranje nanočestica kroz kožnu barijeru
TiO2
UV
ROS
ROS
ROS
UV
TiO2
SiO2, Al2O3, (C2H6OSi)n …
ROS
Stratum corneum
Stratum lucideum
Stratum basale
Stratum spinosum
Dermis
Lojne žlijezde
Stratum granulosum
E. B. Manaia at al. Braz. J. Pharm. Sci. 49(2) (2013) 201-209
K. Schilling et al. Photochem. Photobiol. Sci. 9 (2010) 495–509
Notes: Zbog korištenja nanočestica postavlja se pitanje da li su takve čestice potencijalno toksične.. Često se govori o opasnosti od citotoksičnosti, genotoksičnosti..
…možemo zaključiti da je opasnost minimalna, no bez obzira na to, upotreba krema za sunčanje s nanočesticama TiO2 i ZnO izazvala je zabrinutost pa se razvijaju metode za karakterizaciju nanočestica u kremama za sunčanje

## Slide 10: ANALIZA TiO2 i ZnO U KREMAMA ZA SUNČANJE
mikroskopija atomskih sila (AFM)
konfokalna laserska skenirajuća mikroskopija (LSCM)
difrakcija rentgenskog zračenja (XRD)
transmisijska elektronska mikroskopija (TEM)
elementni sastav uzoraka: energetski-disperzivna rentgenska spektroskopija (EDS)
UZORAK | Postotak sastojaka u kremi (%) |  | SPF
 | TiO2 | ZnO | 
COM 1 | 5 | 10 | 30+
COM 2 | 5 | 10 | 30+
COM 3 | - | 20 | 30+
COM 4 | 1,4 | - | 35
COM 5 | Nije navedeno | - | 50+
COM 6 | - | 6,8 | 30+
PRETHODNA PRIPREMA UZORAKA 0,05 g kreme + 8 mL EtOH
P. J. Lu et al. J. Food Drug Anal. 23 (2015) 587-594

## Slide 11: REZULTATI I OBRADA PODATAKA
MIKROSKOPIJA ATOMSKIH SILA ILI AFM
(engl. Atomic Force Microscope)
može detektirati anorganske nanočestice u kremama i pružiti morfološke informacije o metalnim oksidima
zbog složenosti kozmetičke formulacije zahtijeva drugu analitičku metodu za usporedbu veličine tih nanočestica
P. J. Lu et al. J. Food Drug Anal. 23 (2015) 587-594

## Slide 12
KONFOKALNA LASERSKA SKENIRAJUĆA MIKROSKOPIJA ILI LSCM (engl. Laser scanning confocal microscopy)
procjena veličine čestica i njihova distribucija u kremama za sunčanje, ali ne može odrediti točne veličine tih nanočestica
postoje razlike u optičkom kontrastu između organskih ostataka i anorganskih čestica prisutnih u uzorcima krema, ali se ne mogu razlikovati pojedinačne nanočestice zbog ograničene rezolucije optičke mikroskopije (200 nm)
nizak kontrast komponenti u kremama za sunčanje može ograničiti njihovu rezoluciju jer se kontrast slike temelji na različitim indeksima loma
P. J. Lu et al. J. Food Drug Anal. 23 (2015) 587-594

## Slide 13
2Θ / °
Relativni intenzitet
(anatas)
(rutil)
DIFRAKCIJA RENTGENSKOG ZRAČENJA ILI XRD (engl. X-ray diffraction)
određivanje kristalne stukture i srednje veličine čestica
D = (0,94 ⋅ λ) / (FWHM ⋅ cosθ)
D – veličina čestice
FWHM - puna širina pika na pola maksimuma
λ = 1,54051 Å
θ – Braggov kut
Srednja veličina čestica procijenjena je pomoću Scherrerove jednadžbe:
UZORAK | XRD |  | 
 | Metalni oksid | Faza | Procijenjena veličina primarne čestice (nm)
COM 1 | TiO2 | Rutil | 15
 | ZnO | Vurcit | 56
COM 2 | TiO2 | Rutil | 12
 | ZnO | Vurcit | 59
COM 3 | ZnO | Vurcit | 64
COM 4 | TiO2 | Rutil | ?a
COM 5 | TiO2 | Anatas | 93
 |  | Rutil | 33
COM 6 | ZnO | Vurcit | 47
TiO2 NP standard | TiO2 | Anatas | 23
 |  | Rutil | 31
ZnO NP standard | ZnO | Vurcit | 29
a Nedostaju informacije
P. J. Lu et al. J. Food Drug Anal. 23 (2015) 587-594

## Slide 14
2Θ / °
Relativni intenzitet
(anatas)
(rutil)
DIFRAKCIJA RENTGENSKOG ZRAČENJA ILI XRD (engl. X-ray diffraction)
određivanje kristalne stukture i srednje veličine čestica
D = (0,94 ⋅ λ) / (FWHM ⋅ cosθ)
D – veličina čestice
FWHM - puna širina pika na pola maksimuma
λ = 1,54051 Å
θ – Braggov kut
Srednja veličina čestica procijenjena je pomoću Scherrerove jednadžbe:
P. J. Lu et al. J. Food Drug Anal. 23 (2015) 587-594

## Slide 15
Intenzitet
Intenzitet
Intenzitet
GRANICE DETEKCIJE ZA XRD
 ZnO
P. J. Lu et al. J. Food Drug Anal. 23 (2015) 587-594

## Slide 16
Intenzitet
Intenzitet
Intenzitet
GRANICE DETEKCIJE ZA XRD
 ANATAS (TiO2)
P. J. Lu et al. J. Food Drug Anal. 23 (2015) 587-594

## Slide 17
Intenzitet
Intenzitet
Intenzitet
GRANICE DETEKCIJE ZA XRD
 RUTIL (TiO2)
Intenzitet
P. J. Lu et al. J. Food Drug Anal. 23 (2015) 587-594
UZORAK | Postotak sastojaka u kremi (%) |  | SPF
 | TiO2 | ZnO | 
COM 1 | 5 | 10 | 30+
COM 2 | 5 | 10 | 30+
COM 3 | - | 20 | 30+
COM 4 | 1,4 | - | 35
COM 5 | Nije navedeno | - | 50+
COM 6 | - | 6,8 | 30+
Notes: *COM 4 - organska matrica može ometati pri mjerenju..

## Slide 18
TEM - određivanje veličine čestica, oblika i sastava krema za sunčanje
Intenzitet snopa 200 kV, povećanje 10.000 do 20.000x
crne strelice pokazuju na nanočestice metalnih oksida, dok crvene označavaju matricu formulacija krema za sunčanje
P. J. Lu et al. J. Food Drug Anal. 23 (2015) 587-594

## Slide 19
UZORAK | XRD |  |  | TEM |  | 
 | Metalni oksid | Faza | Procijenjena veličina primarne čestice (nm) | Veličina čestica (nm) | Oblik čestice | Prisutni elementi (EDS)
COM 1 | TiO2 | Rutil | 15 | 30-85 (duljina) 10-20 (širina) | Igličast | Ti, Zn, C, O, Al, Si, (Cu)
 | ZnO | Vurcit | 56 | 50-110 (duljina) 25-90 (širina) | Raznovrsan | 
COM 2 | TiO2 | Rutil | 12 | 45-85 (duljina) 10-15 (širina) | Igličast | Ti, Zn, C, O, Al, Si, (Cu)
 | ZnO | Vurcit | 59 | 35-245 (duljina) 20-65 (širina) | Raznovrsan | 
COM 3 | ZnO | Vurcit | 64 | 20-290 (duljina) 20-85(širina) | Raznovrsan | Zn, C, O, Al, Si, (Cu)
COM 4 | TiO2 | Rutil | ?a | 45-95 (duljina) 10-20 (širina) | Igličast | Ti, C, O, Al, Si, (Cu)
COM 5 | TiO2 | Anatas | 93 | 25-100 (duljina) 20-80 (širina) | Sferičan | Ti, C, O, Al, Si, (Cu)
 |  | Rutil | 33 | 60-95 (duljina) 10-15 (širina) | Igličast | 
COM 6 | ZnO | Vurcit | 47 | 20-285 (duljina) 15-85 (širina) | Raznovrsan | Zn, C, O, Si, (Cu)
TiO2 NP standard | TiO2 | Anatas | 23 | 4-48 (duljina) 3-40 (širina) | Raznovrsan | Ti, C, O, (Cu)
 |  | Rutil | 31 |  |  | 
ZnO NP standard | ZnO | Vurcit | 29 | 8-47(duljina) 8-47 (širina) | Sferičan | Zn, C, O, (Cu)
a Nedostaju informacije
P. J. Lu et al. J. Food Drug Anal. 23 (2015) 587-594

## Slide 20
UZORAK | XRD |  |  | TEM |  | 
 | Metalni oksid | Faza | Procijenjena veličina primarne čestice (nm) | Veličina čestica (nm) | Oblik čestice | Prisutni elementi (EDS)
COM 1 | TiO2 | Rutil | 15 | 30-85 (duljina) 10-20 (širina) | Igličast | Ti, Zn, C, O, Al, Si, (Cu)
 | ZnO | Vurcit | 56 | 50-110 (duljina) 25-90 (širina) | Raznovrsan | 
COM 2 | TiO2 | Rutil | 12 | 45-85 (duljina) 10-15 (širina) | Igličast | Ti, Zn, C, O, Al, Si, (Cu)
 | ZnO | Vurcit | 59 | 35-245 (duljina) 20-65 (širina) | Raznovrsan | 
COM 3 | ZnO | Vurcit | 64 | 20-290 (duljina) 20-85(širina) | Raznovrsan | Zn, C, O, Al, Si, (Cu)
COM 4 | TiO2 | Rutil | ?a | 45-95 (duljina) 10-20 (širina) | Igličast | Ti, C, O, Al, Si, (Cu)
COM 5 | TiO2 | Anatas | 93 | 25-100 (duljina) 20-80 (širina) | Sferičan | Ti, C, O, Al, Si, (Cu)
 |  | Rutil | 33 | 60-95 (duljina) 10-15 (širina) | Igličast | 
COM 6 | ZnO | Vurcit | 47 | 20-285 (duljina) 15-85 (širina) | Raznovrsan | Zn, C, O, Si, (Cu)
TiO2 NP standard | TiO2 | Anatas | 23 | 4-48 (duljina) 3-40 (širina) | Raznovrsan | Ti, C, O, (Cu)
 |  | Rutil | 31 |  |  | 
ZnO NP standard | ZnO | Vurcit | 29 | 8-47(duljina) 8-47 (širina) | Sferičan | Zn, C, O, (Cu)
a Nedostaju informacije
P. J. Lu et al. J. Food Drug Anal. 23 (2015) 587-594

## Slide 21
UZORAK | XRD |  |  | TEM |  | 
 | Metalni oksid | Faza | Procijenjena veličina primarne čestice (nm) | Veličina čestica (nm) | Oblik čestice | Prisutni elementi (EDS)
COM 1 | TiO2 | Rutil | 15 | 30-85 (duljina) 10-20 (širina) | Igličast | Ti, Zn, C, O, Al, Si, (Cu)
 | ZnO | Vurcit | 56 | 50-110 (duljina) 25-90 (širina) | Raznovrsan | 
COM 2 | TiO2 | Rutil | 12 | 45-85 (duljina) 10-15 (širina) | Igličast | Ti, Zn, C, O, Al, Si, (Cu)
 | ZnO | Vurcit | 59 | 35-245 (duljina) 20-65 (širina) | Raznovrsan | 
COM 3 | ZnO | Vurcit | 64 | 20-290 (duljina) 20-85(širina) | Raznovrsan | Zn, C, O, Al, Si, (Cu)
COM 4 | TiO2 | Rutil | ?a | 45-95 (duljina) 10-20 (širina) | Igličast | Ti, C, O, Al, Si, (Cu)
COM 5 | TiO2 | Anatas | 93 | 25-100 (duljina) 20-80 (širina) | Sferičan | Ti, C, O, Al, Si, (Cu)
 |  | Rutil | 33 | 60-95 (duljina) 10-15 (širina) | Igličast | 
COM 6 | ZnO | Vurcit | 47 | 20-285 (duljina) 15-85 (širina) | Raznovrsan | Zn, C, O, Si, (Cu)
TiO2 NP standard | TiO2 | Anatas | 23 | 4-48 (duljina) 3-40 (širina) | Raznovrsan | Ti, C, O, (Cu)
 |  | Rutil | 31 |  |  | 
ZnO NP standard | ZnO | Vurcit | 29 | 8-47(duljina) 8-47 (širina) | Sferičan | Zn, C, O, (Cu)
a Nedostaju informacije
P. J. Lu et al. J. Food Drug Anal. 23 (2015) 587-594

## Slide 22: ZAKLJUČAK
AFM i LSCM nisu prikladne metode za karakterizaciju TiO2 i ZnO
XRD i TEM su prikladne metode za karakterizaciju TiO2 i ZnO i daju slične rezultate:
  XRD određuje veličinu kristala
  TEM određuje veličinu čestica i morfologiju
veličina čestica iz TEM-a i veličina kristala ne moraju iste  jedna čestica može biti sastavljena od nekoliko kristala ili jedna čestica može biti jedna kristalna domena (ili kristal)
NEDOSTACI:
XRD - ne može dati sliku nanočestica niti uzorkovati više od 200 nm
TEM - potrebna prethodna priprema uzoraka

## Slide 23: HVALA NA PAŽNJI